| 产品分类 | 产品用途 细分 | 产品细分 | 颜色 | 规格 （基重g/m ²） | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.医疗防护类 | 1、手术衣 | 一次性；耐久性 |  | 40-50 | 一定的静水压，至少20cmH2O；三抗；抗静电；一定的阻隔性能；其他：声响、柔软性、皮肤刺激、透气性、清洁干净、不易掉毛、耐压性能 |
|  | 2、手术巾 |  |  |  | 拒血、拒油效果良好；一定的拒酒精级别 |
|  | 3、手术洞巾 |  |  |  | 柔软及舒适、超强吸收性、 超强阻隔性(处理后)、优良的拒酒精、拒血、 拒油性能。 |
|  | 4、防护服 | 普通防护服；防护服-TYPE 5；防护服-TYPE 6；一次性；耐久性；急救防护服；外科用防护服 按照用途分类有防寒隔热，防射线，防细菌和病毒；防有害物质和化学品 |  | 40-60克 | 1、医用一次性防护服：静水压为1.6KPa时，不得渗透；沾水等级大于等于GB3；断裂强力大于等于45N；断裂伸长率大于等于30%；舒适性、抗静电、阻燃。2、生物防护服：能耐机洗至少12次，断裂强力经向大于等于500N，纬向大于等于300N；舒适性；阻隔性。3、耐久性防护服：一定的静水压、抗血液和微生物渗透能力。4、医用急救手术的防护服：必须有隔离层，一定飞表面张力和拒水能力；一定的抗生物渗透性能； |
|  | 5、医用包布 |  |  |  |  |
|  | 6、床单 |  |  | 30-60 |  |
|  | 7、创可贴敷料 |  |  |  | 柔软，吸液，无菌无毒；不易掉絮毛；可自然降解 |
|  | 8、枕罩 |  |  | 30-50 |  |
|  | 9、圆帽 |  |  |  |  |
|  | 10、口罩 |  |  | 14-30 | 熔喷过滤材料要求纤维平均直径小于5微米，具有很小的过滤阻力；对吸气 阻力，沾水等级都有一定要求；柔软舒适；不刺激皮肤 |
| 2.工业 | 1、土工布 |  |  |  | 防水隔水性能好；适应不均匀沉降能力； |
|  | 2、过滤材料 |  |  |  | 耐酸、耐碱、耐磨性好；导电性良好；透气性好 |
|  | 3、绝缘材料 |  |  | 14-30 |  |
|  | 4、鞋套 |  |  |  |  |
|  | 5、育秧布 |  |  |  | 保温又透气，水分蒸发量小，耐水洗 |
|  | 6、灌溉布 |  |  |  |  |
|  | 7、屋顶墙面隔水层 |  |  |  |  |
|  | 8、地毯基布 |  |  |  |  |
|  | 9、绗缝 |  |  |  |  |
|  | 10、农用丰收布 |  |  | 15-50 | 具有良好的抗紫外线效果；强度高；透气好，耐日晒，可重复使用 |
|  | 11、盖布 |  |  | 10-100 | 具有良好的抗紫外线效果 |
|  | 12、汽车罩 |  |  | 75-150 | 具有良好的抗紫外线效果；抗老化；防水；透气； |
| 3.包装 | 1、竹碳包布 |  |  |  |  |
|  | 2、包装袋 |  |  |  |  |
|  | 3、家具包装 |  |  |  |  |
|  | 4、鞋底衬 |  |  |  |  |
|  | 5、整理袋 |  |  |  | 抗霉；抗菌； |
|  | 6、购物袋 |  |  |  |  |
|  | 7、储物盒 |  |  |  |  |
|  | 8、礼品袋 |  |  |  |  |
|  | 9、CD套 |  |  |  | 挺阔、不起毛 |
|  | 10、防尘罩 |  |  |  |  |
| 4.家用 | 1、桑拿服 |  | 各种颜色 | 18-150 |  |
|  | 2、内衣 |  |  |  | 抗老化、抗静电、抗 菌、阻燃等各种特殊物理性能 |
|  | 3、宠物垫 |  |  |  |  |
|  | 4、桌布 |  |  | 40-75 | 易洗；快干；免烫；不沾油 |
|  | 5、家具覆盖布 |  |  | 40-75 |  |
|  | 6、帐篷 |  |  | 75-200 |  |
|  | 7、地毯和地毯底布 |  |  |  | 一定的强度；面密度为90-150g/m2 |
|  | 8、贴墙布 |  |  | 50-300 | 隔音，吸音性能；阻燃性能 |
|  | 9、沙發罩、枕巾 |  |  | 30-50 |  |
| 5.卫生保健 | 1、婴儿尿布、尿裤 |  |  | 20-40 | 克重均匀，可一次或多次渗透；亲水效果好；柔软； |
|  | 2、妇女卫生巾 |  |  | 14-20 | 均匀度好，渗透次数多；柔软、舒适、卫生、吸湿性强、蓬松性好并具有一定的强度和耐磨性。 |
|  | 3、成人失禁垫 |  |  |  | 柔软、垂顺，对皮肤无刺激，透气性好 |
|  | 4、一次性湿巾 | 湿巾，消毒湿巾 |  |  | 柔软，耐磨 |
|  | 5、抹布 | 吸油抹布、吸液抹布、吸油吸液抹布 |  | 200 -300 | 不掉屑 , 手感柔软 , 吸油和吸液力强 |
|  | 6、机器用擦拭布、滤布 | 电子擦拭布，电子抹布，机械擦布 |  |  | 均匀度好，柔软，液体渗透快，回渗量小；不掉屑、抗溶剂 |
|  | 7、纸裤、纸巾 |  |  | 25-40 |  |
| 6、其他 | 1、过滤材料 | 干式滤料（粗效，中效，亚高效，高效）；湿式滤料 |  | 50-160 | 孔径，表面积，厚度，密度梯度，纤维密度 |
|  | 2、擦拭布 | 无尘布，工业擦拭布，清洁布 |  | 40-100 | 高弹力，柔软、手感、垂感极佳，具有极高的吸水 |
|  | 3、土木工程用材 |  |  | 100-160 | 隔离，过滤，排水，防护，稳定和增强加固。对非织造提出的性能要求有一定的机械性能、物理性能、水力学性能、土力学性能和耐用性能 |
|  | 4、屋內墙壁布 |  |  | 50-100 |  |
|  | 5、汽车内裝材 |  |  | 30-100 | 质量轻，隔音，阻燃，抗静电 |
|  | 7、地图挂历用布 |  |  | 20-60 |  |